Додаток 5

Характеристики процесів деградації

електричних з'єднувачів
Таблиця Д 5.1
Значення коефіцієнтів варіації основних типів процесів деградації рознімних електричних контактів

	Тип процесу 

деградації
	Коефіцієнт варіації  (оj
	Найменування   процесу

	Утома багатоциклічна
	0,20 – 0,40
	Накопичення утомних руйнувань

Повзучість пружин

	Зношування
	0,25 – 0,50
	Механо-хімічний знос

	Старіння
	0,40 – 1,00
	Окиснення

	Електричний
	0,70 – 1,50
	Електрохімічна корозія                    


Таблиця Д5.2
Основні характеристики процесів деградації 
рознімних електричних контактів

	Тип процесу 
деградації (вісь j на діаграмах Парето)
	Енергія активації Еаj , еВ
	Коефіцієнт варіації  
(оj
	Пайова участь в узагальненому процесі деградації  Роj

	1. Повзучість пружини
	0,60 
	0,40
	0,35

	2. Окиснення поверхонь контактування
	0,70
	0,70
	0,25

	3. Електрохімічна корозія  контактів
	0,45
	1,10
	0,15

	4. Механо-хімічний знос поверхонь кон-тактування
	0,30
	0,35
	0,10

	5. Накопичення утомних  руйнувань в елементах конструкції
	0,20
	0,30
	0,05

	6. Інші
	–
	1,00
	0,10
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Рис. Д5.1.  Діаграми Парето для рознімних електричних контактів

Додаток 6

Характеристики процесів деградації

паяних з'єднань

Таблиця Д 6.1

Значення коефіцієнтів варіації основних типів процесів деградації паяних з'єднань

	Тип процесу деградації
	Коефіцієнт варіації  (оj
	Найменування     процесу

	Утома               малоциклічна
	0,20 – 0,40
	Накопичення утомних руйнувань  Повзучість припою

	Старіння
	0,40 – 1,00
	Окиснення                                  Утворення інтерметалідів

	Електричний
	0,70 – 1,50
	Електрохімічна корозія 

Дифузія домішок


Таблиця Д 6.2

Основні характеристики  процесів  деградації 

паяних з'єднань

	Тип процесу деградації
(вісь j на 
діаграмах Парето)
	Енергія 

актвації 

Еаj , еВ
	Коефіцієнт варіації  

(оj
	Пайова участь в узагальненому процесі деградації  Роj

	1. Утворення інтерметалідів
	1,20 
	0,70
	0,35

	2. Дифузія домішок
	0,50
	0,50
	0,25

	3. Електрохімічна корозія  
	0,45
	1,10
	0,15

	4. Окиснення
	0,70
	0,70
	0,10

	5. Утома  малоциклічна
	0,20
	0,30
	0,05

	6. Повзучість припою
	0,60
	0,40
	0,05

	7. Інші
	–
	1,00
	0,05
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Рис. Д6.1.  Діаграми Парето для паяних з'єднань
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